| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

Сто третья сессия

Женева, 2−5 октября 2012 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Правила № 118 (Характеристики горения материалов)

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 02 к Правилам № 118 (Характеристики горения материалов)

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии для разъяснения в Правилах положений о подлежащих испытанию материалах, используемых в конструкции внутренних элементов. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае нового текста или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2		"внутренний отсек" означает любое пространство, предназначенное для размещения пассажиров, водителей и/или экипажа и ограниченное внутренней поверхностью (внутренними поверхностями):

a)	потолка крыши;

b)	пола;

c)	боковых стенок, передних и задних стенок кузова;

d)	дверей;

e)	внешнего остекления;

f)	перегородкой в задней части кузова или плоскостью заднего сиденья;

g)	задней опорной стойкой".

Пункты 5.2.1−5.2.3 изменить следующим образом:

"5.2.1	Материалы, находящиеся в пределах [13] мм внутреннего отсека, материалы моторного отсека и материалы любого отдельного отопительного отсека, используемые в транспортном средстве, подлежащем официальному утверждению по типу конструкции, должны отвечать требованиям части II настоящих Правил.

5.2.2	Материалы и/или приспособление, используемые во внутреннем отсеке, моторном отсеке и любом отдельном отопительном отсеке и/или в устройствах, официально утвержденных в качестве элементов оборудования, должны размещаться таким образом, чтобы сводилась к минимуму опасность возгорания и распространения огня.

5.2.3	Такие материалы и/или приспособления подлежат размещению исключительно сообразно их предназначению и с учетом результатов испытания (испытаний), которому (которым) они были подвергнуты (см. пункты 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 и 6.2.7), особенно в отношении их характеристик горения и плавления (в горизонтальной/вертикальной плоскости) и/или их бензо- или маслоотталкивающих свойств".

II.	Обоснование

1.	При применении текста поправок 02 к Правилам № 118 становится совершенно ясно, что нынешняя формулировка, касающаяся материалов, используемых в конструкции внутренних элементов, подлежащих испытанию, может толковаться неверно. Для корректировки технических положений были проведены консультации с некоторыми техническими службами.

2.	Проведенное исследование данного вопроса показало, что формулировка определения, используемого в Федеральном стандарте безопасности механических транспортных средств (FMVSS) № 302 Соединенных Штатов Америки (любой материал или элемент, находящийся в пределах 13 мм свободного пространства внутреннего отсека, должен отвечать установленным требованиям), является более приемлемой и, следовательно, она представлена в изложенном выше предложении.

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.