| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/21 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня
Прочие вопросы – разное

Предложение по дополнению 9 к поправкам серии 01 к Правилам № 45 (устройства для очистки фар)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях внесения изменений в требования, предъявляемые к смеси, имитирующей грязь в ходе испытания. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 4, пункт 2.1, изменить следующим образом;

"2.1		Испытательная смесь

2.1.1		Для фары с внешним рассеивателем из стекла:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

а)	9 частей по весу силикатного песка, величина частиц которого составляет 0−100 мкм и соответствует распределению, приведенному в пункте 2.1.3,

b)	1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из (буковой древесины), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

с)	0,2 части по весу NaCMC1 и

d)	5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%)

соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой S < 1 мкСм/м.

2.1.2.	Для фары с внешним рассеивателем из пластического материала:

смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

a)	9 частей по весу силикатного песка, величина частиц которого составляет 0−100 мкм и соответствует распределению, приведенному в пункте 2.1.3,

b)	1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из (буковой древесины), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

c)	0,2 части по весу NaCMC1,

d)	5 частей по весу хлористого натрия (чистотой 99%),

e)	13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой ≤ 1 мСм/м, и 2 ±1 капли поверхностно активного вещества2.

2.1.3		Распределение частиц по размерам

| Размеры частиц (в мкм) | Распределение частиц по размерам в (%) |
| --- | --- |
| 0−5 | 12 ±2 |
| 5−10 | 12 ±3 |
| 10−20 | 14 ±3 |
| 20−40 | 23 ±3 |
| 40−80 | 30 ±3 |
| 80−100 | 9 ±3 |

2.1.43. 	Смесь должна быть пригодной для нанесения на фару при помощи пульверизатора, указанного в пункте 2.3 ниже. Смесь используют не ранее двух часов и не позднее 24 часов после приготовления. Ее подают в пульверизатор непосредственно перед применением".

Добавить новую сноску 2 следующего содержания:

"2 	Допуск по количеству обусловлен необходимостью получения такого загрязнителя, который надлежащим образом распределяется по всем типам 
пластмассовых рассеивателей".

II.	Обоснование

В настоящее время Правилами ООН предусматривается несколько испытательных смесей, используемых в целях имитации грязи в ходе испытания огней. Поскольку нет никаких причин использовать различные испытательные смеси, в Правила предлагается внести поправку, предусматривающую использование единообразной испытательной смеси для всех соответствующих испытаний. Кроме того, во избежание неправильного толкования словосочетания "буковая древесина" предлагается заменить его фразой "полученной из буковой древесины".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.